## Slide 1: 2. 半導体の基礎物理
2.1 エネルギーバンド
2.2 フェルミ統計と半導体
2.3 電荷中性条件と質量作用の法則
2.4 拡散とドリフト
2.5 静電場の基本式

## Slide 2: エネルギーバンド：内容
準備
  電子：粒 or 波？
エネルギーレベル
エネルギーバンド
  連続的なエネルギーレベル

## Slide 3: 電子：粒 or 波？ (1/2)
粒子と波の二重性
ド・ブロイ、1924
粒
  電界により、電子は曲線運動をする。
波
  干渉現象
図2.2

## Slide 4: 電子：粒 or 波？ (2/2)
波：電子の存在確率
2つの波長の違う波の
干渉
無限個の波の干渉
3次元での 無限個の波の干渉

## Slide 5: ポテンシャルエネルギー
ポテンシャルエネルギー (潜在する能力)
位置エネルギー
運動エネルギー

## Slide 6: 孤立電荷のポテンシャル井戸
電子のエネルギー [eV]
+
e
図2.3
電子に-1 Vを加えると，
電子のエネルギーは1 eV高くなる．

## Slide 7: とびとびのエネルギーレベル (1/2)
境界条件：両端の壁で電子の存在確率は0
図2.4
図2.5
波：電子の存在確率
とびとびのエネルギーレベル

## Slide 8: とびとびのエネルギーレベル (2/2)
Na
（電子11個）
+11
電子のエネルギー
E = 0
(真空レベル)
価電子
価電子はポテンシャル井戸に閉じ込められていて，動けない．
価電子にエネルギーを与えて真空レベルまで持ち上げれば，自由に動ける．
図2.6

## Slide 9: エネルギーバンド：連続的なエネルギーレベル
原子が1個の場合
（孤立）
原子がN個の場合
（結晶）
N個
原子核や電子の影響を受け，エネルギーレベルが分裂
図2.7

## Slide 10: 結晶：周期ポテンシャル
Na
Na
Na
Na
Na
Na
電子のエネルギー
図2.8

## Slide 11: エネルギーバンド：連続的なエネルギーレベル
Na
電子のエネルギー
E = 0
Na
Na
Na
Na結晶
エネルギー
バンド
価電子帯
図2.9

## Slide 12: エネルギーバンド：孤立原子と結晶
結晶
孤立原子
結晶では，価電子はポテンシャル井戸に束縛されていない．
価電子は自由に動ける．
価電子は，ポテンシャル井戸に束縛されている．
価電子は動けない．

## Slide 13: エネルギーバンド：表記法
図2.9

## Slide 14: Si結晶：エネルギーバンド
伝導帯
禁制帯
価電子帯
Eg
Si結晶
（電子14個）
Si
金属（2.2.2で説明）
価電子帯は電子で満杯．
絶対零度（T = 0K）では，電流は流れない．
温度を上げると，電子は伝導帯へ移れ電流が流れる （抵抗が低下）．
価電子帯の途中まで電子がいる．
絶対零度で，電流が流れる．
温度を上げると，電子は散乱を受け流れにくくなる （抵抗が増大）．
抵抗の温度依存性が逆
Eg： エネルギーギャップ
図2.10

## Slide 15: 2. 半導体の基礎物理
2.1 エネルギーバンド
2.2 フェルミ統計と半導体
2.3 電荷中性条件と質量作用の法則
2.4 拡散とドリフト
2.5 静電場の基本式

## Slide 16: フェルミ統計と半導体：内容
電子とホールの分布
  フェルミ-デイラック分布関数
絶縁体，半導体，金属
iタイプ（真性半導体，intrinsic）
nタイプ，pタイプ半導体

## Slide 17
Chart: 
| 0.999999991313406 | 0.99999997228777382 | 0.99999991159164803 | 0.99999971795713638 | 0.99999910021913707 | 0.99999712949834896 | 0.99999084249898795 | 0.99997078605754142 | 0.99990680678664023 | 0.99970275294894806 | 0.99905233070657029 | 0.99698297978275974 | 0.99043819765225705 | 0.97012139156662669 | 0.91053506218298552 | 0.76134957802667991 | 0.49999999999999944 | 0.23865042197331926 | 8.9464937817014187E-2 | 2.987860843337314E-2 | 9.5618023477428375E-3 | 3.0170202172402449E-3 | 9.4766929342978237E-4 | 2.972470510519263E-4 | 9.3193213359717643E-5 | 2.9213942458558833E-5 | 9.157501011945539E-6 | 2.8705016510041759E-6 | 8.9978086295381943E-7 | 2.8204286371696862E-7 | 8.8408351980112076E-8 | 2.7712226282850899E-8 | 8.6865939286268101E-9
1000 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 1.9429e-16 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6
電子のエネルギー E
フェルミ レベルEF
濃淡は，エネルギーEの状態が電子で占められている程度を表している．
EF
図2.11
電子の分布(1/2)：フェルミ-デイラック(F-D)分布関数 f(E)

## Slide 18: F-D分布関数 f(E): 温度依存性
Chart: 
| 0.99698297978275974 | 0.94785790523542712 | 0.76134957802668035 | 0.64107808375851039 | 0.5289698374283115 | 0.5 | 0.47103016257168856 | 0.35892191624148956 | 0.23865042197331968 | 5.2142094764572842E-2 | 9.4766929342978475E-4
1000 | -0.5 | -0.25 | -0.1 | -0.05 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.6
300 | -0.5 | -0.25 | -0.1 | -0.05 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.5
0 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | -0.05 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5
電子のエネルギー E
電子の占有率 f(E)
図2.12

## Slide 19: 絶縁体，半導体，金属
伝導帯
禁制帯
価電子帯
金属 (Al,Cuなど)
絶縁体 (SiO2など)
フェルミ レベル
EF
半導体 (Si, Geなど)
エネルギー ギャップ
Eg > 5 eV
Eg < 3.5 eV
SiO2 : Eg = 9 eV
Si : Eg = 1.1 eV
19
図2.13

## Slide 20: iタイプ半導体
伝導帯
価電子帯
禁制帯
電子
ホール
（hole）
電子のエネルギー E
真性(intrinsic)
図2.14
n = p

## Slide 21: iタイプ半導体： F-D分布関数f
EV
EC
Eg = 1.1 eV
EF
Chart: 
| 0.999999991313406 | 0.99999997228777382 | 0.99999991159164803 | 0.99999971795713638 | 0.99999910021913707 | 0.99999712949834896 | 0.99999084249898795 | 0.99997078605754142 | 0.99990680678664023 | 0.99970275294894806 | 0.99905233070657029 | 0.99698297978275974 | 0.99043819765225705 | 0.97012139156662669 | 0.91053506218298552 | 0.76134957802667991 | 0.49999999999999944 | 0.23865042197331926 | 8.9464937817014187E-2 | 2.987860843337314E-2 | 9.5618023477428375E-3 | 3.0170202172402449E-3 | 9.4766929342978237E-4 | 2.972470510519263E-4 | 9.3193213359717643E-5 | 2.9213942458558833E-5 | 9.157501011945539E-6 | 2.8705016510041759E-6 | 8.9978086295381943E-7 | 2.8204286371696862E-7 | 8.8408351980112076E-8 | 2.7712226282850899E-8 | 8.6865939286268101E-9
1000 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 1.9429e-16 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6
E
EF
室温の熱エネルギー kT = 0.026 eV
k：ボルツマン定数
E
伝導帯 Conduction Band
価電子帯 Valence Band
禁制帯 Forbidden Band
図2.15

## Slide 22: iタイプ半導体： 分布関数fと状態密度N
E
Ne
Nh
状態密度 N(E)
0
伝導帯
価電子帯
EV
EC
Eg = 1.1 eV
EF
Chart: 
| 0.999999991313406 | 0.99999997228777382 | 0.99999991159164803 | 0.99999971795713638 | 0.99999910021913707 | 0.99999712949834896 | 0.99999084249898795 | 0.99997078605754142 | 0.99990680678664023 | 0.99970275294894806 | 0.99905233070657029 | 0.99698297978275974 | 0.99043819765225705 | 0.97012139156662669 | 0.91053506218298552 | 0.76134957802667991 | 0.49999999999999944 | 0.23865042197331926 | 8.9464937817014187E-2 | 2.987860843337314E-2 | 9.5618023477428375E-3 | 3.0170202172402449E-3 | 9.4766929342978237E-4 | 2.972470510519263E-4 | 9.3193213359717643E-5 | 2.9213942458558833E-5 | 9.157501011945539E-6 | 2.8705016510041759E-6 | 8.9978086295381943E-7 | 2.8204286371696862E-7 | 8.8408351980112076E-8 | 2.7712226282850899E-8 | 8.6865939286268101E-9
1000 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 1.9429e-16 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6
E
EF
図2.15

## Slide 23: iタイプ半導体：電子密度nとホール密度p
Ne
Nh
E
EV
EF
f
n：電子密度
p：ホール密度
EC
図2.16
n = p
1  f
f(E),
N(E)

## Slide 24: 周期律表
I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ
H |  |  |  |  |  |  | He
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar
K | Ca | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr
Rb | Sr | In | Sn | Sb | Te | I | Xe
Cs | Ba | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn
表2.1

## Slide 25: 真性半導体：共有結合
Si価電子：４個
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
図2.17

## Slide 26: 外因性半導体：不純物を添加
周期律表
III
IV
V
B
Si
As
・nタイプ半導体 [n: negative]
  -V族の不純物（As ，Pなど）を添加
・ pタイプ半導体 [p: positive]
  -III族の不純物（B，Inなど） を添加

## Slide 27: nタイプとpタイプ半導体
B
nタイプ
V族の不純物（As）を添加
III族の不純物（B）を添加
As
pタイプ
図2.18

## Slide 28: イオン化
As → As+ + e
As
B
B → B− + h

## Slide 29: nタイプ半導体： AsやPを添加
伝導帯
価電子帯
禁制帯
電子のエネルギー E
ED
0.054 eV
Eg = 1.1 eV
Ei
室温の熱エネルギー kT = 0.026 eV
不純物レベル ドナー・レベルED
真性フェルミレベル
図2.19

## Slide 30: pタイプ半導体：BやInを添加
伝導帯
価電子帯
禁制帯
電子のエネルギー E
Eg = 1.1 eV
Ei
0.045 eV
EA
室温の熱エネルギー kT = 0.026 eV
アクセプタ・レベル EA
図2.20

## Slide 31: nタイプ半導体： 絶対零度(T = 0 K)でのF-D分布関数
EF
ED
EV
EC
Ei
伝導帯
価電子帯
Chart: 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | -0.05 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5
図2.22

## Slide 32: nタイプ半導体： F-D分布関数
EF
ED
EV
EC
Ei
伝導帯
価電子帯
Chart: 
| 0.999999991313406 | 0.99999997228777382 | 0.99999991159164803 | 0.99999971795713638 | 0.99999910021913707 | 0.99999712949834896 | 0.99999084249898795 | 0.99997078605754142 | 0.99990680678664023 | 0.99970275294894806 | 0.99905233070657029 | 0.99698297978275974 | 0.99043819765225705 | 0.97012139156662669 | 0.91053506218298552 | 0.76134957802667991 | 0.49999999999999944 | 0.23865042197331926 | 8.9464937817014187E-2 | 2.987860843337314E-2 | 9.5618023477428375E-3 | 3.0170202172402449E-3 | 9.4766929342978237E-4 | 2.972470510519263E-4 | 9.3193213359717643E-5 | 2.9213942458558833E-5 | 9.157501011945539E-6 | 2.8705016510041759E-6 | 8.9978086295381943E-7 | 2.8204286371696862E-7 | 8.8408351980112076E-8 | 2.7712226282850899E-8 | 8.6865939286268101E-9
1000 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 1.9429e-16 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6
E
EF
図2.21
T > 0 K
n > p

## Slide 33: pタイプ半導体： F-D分布関数
EF
EA
EV
EC
Ei
伝導帯
価電子帯
Chart: 
| 0.999999991313406 | 0.99999997228777382 | 0.99999991159164803 | 0.99999971795713638 | 0.99999910021913707 | 0.99999712949834896 | 0.99999084249898795 | 0.99997078605754142 | 0.99990680678664023 | 0.99970275294894806 | 0.99905233070657029 | 0.99698297978275974 | 0.99043819765225705 | 0.97012139156662669 | 0.91053506218298552 | 0.76134957802667991 | 0.49999999999999944 | 0.23865042197331926 | 8.9464937817014187E-2 | 2.987860843337314E-2 | 9.5618023477428375E-3 | 3.0170202172402449E-3 | 9.4766929342978237E-4 | 2.972470510519263E-4 | 9.3193213359717643E-5 | 2.9213942458558833E-5 | 9.157501011945539E-6 | 2.8705016510041759E-6 | 8.9978086295381943E-7 | 2.8204286371696862E-7 | 8.8408351980112076E-8 | 2.7712226282850899E-8 | 8.6865939286268101E-9
1000 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 1.9429e-16 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6
E
EF
図2.23
p > n
T > 0 K

## Slide 34: 2. 半導体の基礎物理
2.1 エネルギーバンド
2.2 フェルミ統計と半導体
2.3 電荷中性条件と質量作用の法則
2.4 拡散とドリフト
2.5 静電場の基本式

## Slide 35: 電荷中性条件と質量作用の法則
問題
Siのiタイプ半導体に以下の不純物を添加した．
Q1: この半導体のタイプは何か?
（n, pまたはi）
Q2: この半導体の熱平衡状態（300 K）での 電子密度nとホール密度pを求めよ．
As ← 1015 cm3
B ← 1013 cm3
35

## Slide 36: 不純物濃度： cm-3
1018 個/cm3
1 個/(10 nm)3
As+
As+
As+
As+
As+
As+
As+
As+
As+
1 cm
10 nm
36

## Slide 37: 電荷中性条件
電荷密度r
ここで，
q：素電荷
p：ホール密度
n：電子密度
Nd+：ドナー密度（As+など）
Na− ：アクセプタ密度（B−など）
As+
e
As+
e
37
= 0
(2.7)

## Slide 38: 質量作用の法則 (law of mass action)
p･n = ni2
ここで，真性キャリア密度：ni = 1010cm-3 at 300 K
e
h
エネルギー
再結合
熱的平衡状態
eVB e + h
生成
再結合
e
h
エネルギー
生成
EC
EV
eVB：価電子帯(VB)中の電子
EC
EV
eVB
（carrierとは，電荷を運ぶ電子とホール）
(2.8)

## Slide 39: nとp (1/2)
2式を連立して解き，
39
=
=
=
(2.10)
(2.11)

## Slide 40: nとp (2/2)
nタイプのとき(Nd+ Na-)，
← 電荷中性条件
← 質量作用の法則
p･n = ni2
40
少数キャリア： p
多数キャリア： n
As ← 1015 cm3
B ← 1013 cm3
(2.13)
(2.14)

## Slide 41: 問題の解答
A1: nタイプ
A2:
As ← 1015 cm3
B ← 1013 cm3
41
n
P

## Slide 42: 覚えること
Si： 価電子は４個で，共有結合
As： 価電子は５個
B： 価電子は３個
ni = 1010cm-3 at 300 K
42

## Slide 43: 演習
演習2.5
43

## Slide 44: 物理的意味
np ni2なので，
熱平衡状態に戻そうと再結合する．
EC
EV
44
図2.25
n ≈ Nd+  Na
≈ 10 15 cm3

## Slide 45: 2. 半導体の基礎物理
2.1 エネルギーバンド
2.2 フェルミ統計と半導体
2.3 電荷中性条件と質量作用の法則
2.4 拡散とドリフト
2.5 静電場の基本式

## Slide 46: 拡散とドリフト（1/3）
x
拡散のみ
t1
t2
t3
p
0
ドリフト
のみ
x
E
t1
t2
t3
p
0
拡散と
ドリフト
x
t1
t2
t3
p
0
E
46
図2.26

## Slide 47: 電流密度式： 拡散(diffusion)
ここで， q：素電荷，Dh：拡散定数
I
A
p
0
x
Jdiff
47
図2.28
図2.27
(2.17)
(2.16)

## Slide 48: 電流密度式： ドリフト
m：移動度，vsat ：飽和速度
キャリア速度v
mE
2 V/mm
Q
v
Q: 単位長さ当たりの電荷
（ただし，電流密度なので単位体積当たりとなる）
48
図2.29
図2.30
Chart: 
| 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17499999999999999 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13
ve [107cm/s] | 0 | 0.027491 | 0.054931 | 0.082269 | 0.10945 | 0.12297 | 0.13644 | 0.14984 | 0.16317 | 0.17644 | 0.20272 | 0.23507 | 0.26679 | 0.38624 | 0.49193 | 0.583 | 0.72436 | 0.85896 | 0.88961 | 0.91526 | 0.93682 | 0.97059 | 1.0004 | 1.0213 | 1.0629 | 1.0786 | 1.0862 | 1.0929 | 1.0965 | 1.0971 | 1.0976 | 1.0979
vsat | 1.0979 | 1.0979
(2.20)
(2.18)
Notes: 48

## Slide 49: 2. 半導体の基礎物理
2.1 エネルギーバンド
2.2 フェルミ統計と半導体
2.3 電荷中性条件と質量作用の法則
2.4 拡散とドリフト
2.5 静電場の基本式

## Slide 50: 電荷と電界
+Q
：比例の記号， : 誘電率
-Q
電界E
電荷
h
e
図2.31

## Slide 51: 電位 f
等電位線
E
f
0
x
静電場
図2.33
(2.23)

## Slide 52: 静電場： 電荷密度r，電界E，電位fの関係
r
↕
E
↕
f
微分 →
← 積分
Q: 電荷（面密度)，r：電荷密度， 誘電率
１次元の場合

## Slide 53: 電気力線
電気力線：本
面積A
電気力線：N本
電界E =
電界Eは，単位断面積を通り抜ける電気力線の本数（面密度）
密度が高いほど，高電界
+Q

## Slide 54: 電荷密度rと電界E (1/2)
x
+
+
+
+
0
+Q
デルタ関数
-Q
x0
-
-
-
-
x1
r
E
図2.34 電荷Q（面密度）がデルタ関数で分布

## Slide 55: 電荷密度rと電界E (2/2)
+ + + + +
x
0
-r0L
-
-
-
-
-
x1
L
r0L
図2.37 電荷密度r0が長さLで分布
r
E

## Slide 56
補助資料
56

## Slide 57: 【付録A6】質量作用の法則
ここで，[ ]は濃度を意味する．
=
57