## Slide 1: 3. pn接合ダイオード
3.1 pn接合ダイオード構造と整流作用
3.2 エネルギーバンド図（接地）
3.3 エネルギーバンド図（バイアスの印加）
3.4 pn接合ダイオード電流電圧特性

## Slide 2: pn接合ダイオード： 構造と整流作用
図3.2
電圧 V
電流 I
0
順バイアス
逆バイアス
n
p
V
『増補版はじめての半導体デバイス』

## Slide 3: 交流を直流にする整流回路（1/2）
～
Vout
RL
I
n
p
Vin
図3.3
『増補版はじめての半導体デバイス』

## Slide 4: 交流を直流にする整流回路（2/2）
図3.3
Vin
t
0
0
I
t
V
I
0
半波整流
『増補版はじめての半導体デバイス』
Notes: 4

## Slide 5: 3. pn接合ダイオード
3.1 pn接合ダイオード構造と整流作用
3.2 エネルギーバンド図（接地）
3.3 エネルギーバンド図（バイアスの印加）
3.4 pn接合ダイオード電流電圧特性

## Slide 6: エネルギーバンド図
As: 1016cm-3
0.5 eV
e
電子のエネルギー
ホールのエネルギー
h
電界 E
図3.4
EC
EV
Ei
0 V
0.5 V
『増補版はじめての半導体デバイス』
Notes: 6

## Slide 7: pn接合: 接合前
B: 1015cm-3
h
B-
B-
B-
B-
B-
B-
h
h
h
h
h
As: 1016cm-3
As+
As+
As+
e
e
As+
e
e
As+
As+
As+
e
e
As+
e
As+
As+
As+
e
e
As+
e
e
e
EC
EV
EF
Ei
0.36 eV
0.30 eV
1.1 eV
(3.1)
N：不純物濃度
図3.5
『増補版はじめての半導体デバイス』

## Slide 8: pn接合: 熱平衡（V = 0）
As: 1016cm-3
B: 1015cm-3
電界E
As+
As+
As+
As+
B-
B-
B-
B-
h
B-
B-
h
As+
As+
As+
e
e
As+
e
As+
As+
As+
e
e
As+
e
e
e
h
h
h
h
e
e
e
e
再結合
拡散
電子はp型領域へ，ホールはn型領域へ拡散する．
電子とホールは再結合し，熱エネルギーを放出する．
電子およびホールが不純物濃度に比べて無視できる領域 ⇒ 空乏層領域
空乏層
『増補版はじめての半導体デバイス』

## Slide 9: pn接合のバンド図: 熱平衡（V = 0）
n
p
As: 1016cm-3
B: 1015cm-3
②EF
①空乏層
③中性領域
④中性領域
⑤
qfbi = 0.36 + 0.30
= 0.66 eV
0.36 eV
0.30 eV
電界E
EC
EV
Ei
電子の拡散
電子のドリフト
Eg/2 = 0.55 eV
図3.7
『増補版はじめての半導体デバイス』

## Slide 10: pn接合： 内部電位fbiの説明
qfbi
水流
水流を止めるには
図3.8
『増補版はじめての半導体デバイス』

## Slide 11: 電荷密度r，電界E，電位f (1/2)
E
0
n
p
xp
-xn
0
電界E
As+
As+
As+
As+
B-
B-
B-
B-
電気力線の本数(面密度)が 電界E
As+
B-
As+
B-
図3.6
『増補版はじめての半導体デバイス』

## Slide 12: 電荷密度r，電界E，電位f (2/2)
As+
B-
As+
B-
B-
B-
As+
As+
−qNa-
qNd+
r
x
0
-xn
xp
fbi
E
0
n
p
Eが最大となるのは接合(x = 0)
fはバンド図と対応
xp
-xn
0
Nd+xn = Na-xp
積分
電界E
図3.10
『増補版はじめての半導体デバイス』

## Slide 13: pn接合のエネルギーバンド図: ポイント
空乏層の幅
  濃度の薄い側の空乏層幅を広く．
EF
中性領域のEi , ECとEV
    |EF - Ei|を算出し， Ei を描く．
    EiからEg/2のエネルギー差で ECとEVを描く．
空乏層のEi , ECとEV
  下に凸，上に凸の2次関数
『増補版はじめての半導体デバイス』

## Slide 14: 演習
演習3.4
『増補版はじめての半導体デバイス』

## Slide 15: 3. pn接合ダイオード
3.1 pn接合ダイオード構造と整流作用
3.2 エネルギーバンド図（接地）
3.3 エネルギーバンド図（バイアスの印加）
3.4 pn接合ダイオード電流電圧特性

## Slide 16: pn接合のバンド図: 逆バイアス
n
p
0.3 V
EC
EV
Ei
0.3 eV
②EF
①空乏層
③中性領域
④中性領域
⑤
電界E
図3.11
As: 1016cm-3
B: 1015cm-3
qfbi – qV = 0.96 eV
EFは，熱平衡状態でのみ定義できる．
したがって，空乏層ではEFは描かない．
『増補版はじめての半導体デバイス』

## Slide 17: pn接合のバンド図: 順バイアス
0.3 eV
n
p
0.3 V
EF
EC
EV
Ei
電界E
図3.12
As: 1016cm-3
B: 1015cm-3
qfbi – qV = 0.36 eV
『増補版はじめての半導体デバイス』

## Slide 18: 演習
演習3.5
『増補版はじめての半導体デバイス』

## Slide 19: 3. pn接合ダイオード
3.1 pn接合ダイオード構造と整流作用
3.2 エネルギーバンド図（接地）
3.3 エネルギーバンド図（バイアスの印加）
3.4 pn接合ダイオード電流電圧特性

## Slide 20: pn接合ダイオード： I-V特性
図3.2
電圧 V
電流 I
0
順バイアス
逆バイアス
n
p
V
『増補版はじめての半導体デバイス』
Notes: 20

## Slide 21: pn接合のバンド図: 順バイアス
EC
EV
EF
n
p
Lh
Le
Wd
0.3 V
0.3 eV
Idiff,e
Idiff,h
図3.16
(3.8)
『増補版はじめての半導体デバイス』

## Slide 22: pn接合のバンド図: 逆バイアス
n
p
Lh
Le
Wd
0.3 V
EC
EV
EF
0.3 eV
Idiff,e
Idiff,h
図3.19
(3.8)
『増補版はじめての半導体デバイス』

## Slide 23: pn接合ダイオード： まとめ
I-V特性に，生成・再結合電流が寄与する．
しかし，ここでは単純化のため，省略した．
(3.8)
『増補版はじめての半導体デバイス』
Notes: 23

## Slide 24: 補助資料
『増補版はじめての半導体デバイス』
Notes: 24

## Slide 25: キャリア密度
=
For V = 0.3V, np = ni2*105
For V = 0.3V, np = ni2*105
・空乏層端（pタイプ側）
(3.8)
(3.13)
(3.14)
・空乏層内
『増補版はじめての半導体デバイス』
Notes: 25

## Slide 26: 拡散電流
(3.15)
(3.20)
(3.18)
『増補版はじめての半導体デバイス』
Notes: 26

## Slide 27: キャリアの高注入状態
電圧 V [V]
電流 I [A]
0
0.5
1
1.5
1012
1
106
109
103
図3.15
高注入
中注入
低注入
『増補版はじめての半導体デバイス』
Notes: 27